Standard: API 5L
Uses: For conveying gas,water,and oil in both the oil and natual gas industries.
Mechanical Properties:

	Standard
	Class
	Grade
	　
	Yield strength not less than (Mpa)
	Tensile stength (MPa)
	Elongation (﹪)
	Y.S./T.S.(﹪)

	API 5L
	PLS1
	L245B
	min
	245
	415
	b
	–

	
	
	L290×42
	min
	290
	415
	b
	–

	
	
	L320×46
	min
	320
	435
	b
	–

	
	
	L360×52
	min
	360
	460
	b
	–

	
	
	L390×56
	min
	390
	490
	b
	–

	
	
	L415×60
	min
	415
	520
	b
	–

	
	
	L450×65
	min
	450
	535
	b
	–

	
	
	L485×70
	min
	485
	570
	b
	–

	
	PLS2
	L245N BN
L245M BM
	Min
	245
	415
	b
	–

	
	
	
	Max
	450
	760
	b
	0.93

	
	
	L290N×42N
L290M×42M
	Min
	290
	415
	b
	–

	
	
	
	Max
	495
	760
	b
	1.93

	
	
	L320N×46N
L320M×46M
	Min
	320
	435
	b
	–

	
	
	
	Max
	525
	760
	b
	2.93

	
	
	L360N×52N
L360M×52M
	Min
	360
	760
	b
	–

	
	
	
	Max
	530
	760
	b
	3.93

	
	
	L390N×56N
L390M×56M
	Min
	390
	490
	b
	–

	
	
	
	Max
	545
	760
	b
	4.93

	
	
	L415N×60N
L415M×60M
	Min
	415
	520
	b
	–

	
	
	
	Max
	565
	760
	b
	5.93

	
	
	L450M×65M
	Min
	450
	535
	b
	–

	
	
	
	Max
	600
	760
	b
	6.93

	
	
	L485M×70M
	Min
	485
	570
	b
	–

	
	
	
	Max
	635
	760
	b
	7.93

	
	
	L555M×80M
	Min
	555
	625
	b
	–

	
	
	
	Max
	705
	825
	b
	8.93

	
	　
	L245
	Min
	245
	415
	21
	–

	
	
	L290
	Min
	290
	415
	21
	–

	
	
	L320
	Min
	320
	435
	20
	–

	
	
	L360
	Min
	360
	460
	19
	–

	
	
	L390
	Min
	390
	490
	18
	–

	
	
	L415
	Min
	415
	520
	17
	–

	
	
	L450
	Min
	450
	535
	17
	–

	
	
	L485
	Min
	485
	570
	16
	–

	
	
	L555
	Min
	555
	625
	15
	–

	
	
	
	Max
	–
	825
	–
	–
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