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	Standard
	Grade
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	Cr
	Ci
	MO
	V

	ASTMA 53M
	A
	0.25
	　
	0.95
	0.05
	0.045
	0.4
	0.4
	0.4
	0.15
	0.08

	
	B
	0.3
	　
	1.2
	0.05
	0.045
	0.4
	0.4
	0.4
	0.15
	0.08

	ASTMA 106M
	A
	0.25
	0.1
	0.27-0.93
	0.035
	0.035
	0.4
	0.4
	0.4
	0.15
	0.08

	
	B
	0.3
	0.1
	0.29-1.06
	0.035
	0.035
	0.4
	0.4
	0.4
	0.15
	0.08

	
	C
	0.35
	0.1
	0.29-1.06
	0.035
	0.035
	0.4
	0.4
	0.4
	0.15
	0.08



	Mechanical Properties

	Standard
	Grade
	tensile strength（MPa）
	yield strength
(Mpa)

	ASTMA 53M
	A
	≥330
	205

	
	B
	≥415
	240

	ASTMA 106M
	A
	330
	205

	
	B
	415
	240

	
	C
	485
	275



